# ANEXO No.1

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

## PRELIMINARES

- Se debe realizar una revisión de las áreas a trabajar, deben estar limpias  sin escombros ni residuos de materiales que dejen imperfecta la superficie ya que estas calcarían en el acabado. La superficie debe presentar un aspecto sólido y sin materiales sueltos.

- Las piezas de manto existentes que se encuentren sueltas deben ser retiradas y posteriormente rellenados sus espacios vacíos con el material adecuado para la preparación de la superficie. La cubierta y terraza tienen unos parches en mantos adicionales  los cuales deben ser escarificados por medios mecánicos para generar perfil de adherencia, esto debido a que el vitrificado no permite una buena adherencia del sistema por ser una superficie muy sellada.

## IMPERMEABILIZACION

- En caso de presentarse fisuras o juntas de dilatación se procede a tratar con los siguientes criterios:

- -  Fisuras de hasta 1.5  mm.  Se sellarán  con una capa o membrana de                                                                  poliuretano

- -   fisuras mayores de 3  mm. Se regatearán con dimensiones de 6  mm. De ancho por 12 de profundidad y se sellarán con material apropiado para esta actividad.

- Los remates a los muros se deben hacer con medias cañas, debidamente adheridas y rematadas. Donde se presenten sifones se deben retirar y aplicar el producto por debajo de este para su posterior instalación.  En caso que el diseño no permita la construcción de las medias cañas se debe colocar previamente al sistema de impermeabilización un emboquille del angula de 90° con poliuretano con el fin de suavizar dicho ángulo y así garantizar un sello que maneje de sobra el posible movimiento, ya que generalmente en estos puntos se tiene una junta fría o de construcción.

- Se deberá aplicar un imprimante cuya función debe ser de preparar la superficie la cual sellará  poros y promoverá una alta adherencia del sistema impermeabilización

- En la aplicación de la capa o membrana poliuretano se debe tener en cuenta el impedir la capilaridad horizontal entre la impermeabilización y el sustrato.  Se debe tener el cuidado de  no aplicar sobre juntas de expansión.

- Para la aplicación del material granulométrico media hasta saturar completamente la capa anterior, siendo esta actividad la que genera el perfil antideslizante.

- Finalmente se procede a realizar el sello del sistema de impermeabilización capa final de poliuretano alifatito con lo cual se aporta la estabilidad a los rayos UV. y resistencia química a los ataques propios del medio ambiente. El color de el sello puede ser gris, rojo, o verde.

- La limpieza de escombros y residuos generados por el contratista debe quedar  totalmente aseada.

### 1.1Consideraciones en la aplicación del producto:

- El espesor del material que se ha de aplicar, deberá ser del orden de los 3mm para que pueda aliviar la carga a la estructura.

- Que el material aplicado no permita la capilaridad horizontal, para que la humedad no pueda fluir por debajo del mismo en caso de que se presenten roturas, como ocurren con otros materiales.

- La composición del sistema debe ser compuesto de poliuretano ya que las ventajas radican en su durabilidad, adherencia, elasticidad además de la protección de este material.

- Que el sistema brinde un acabado el cual permita el trafico peatonal, por el transito inesperado causado por el personal que ahí labora.

- La ejecución de la obra deberá desarrollarse de forma rápida, por ello se hace indispensable que la aplicación se desarrolle en multicapas y que su proceso no tarde mas de 5 días, independientemente de los metros que se vallan a impermeabilizar.

- El rendimiento diario por persona debe considerar los 50m2.

- Se debe tener en cuenta que el sistema permita reparcheo en caso de daño, y que no genere inconvenientes.

- El sistema debe permitir que las revisiones a la impermeabilización se realicen de manera directa y que no tengan ningún acabado que los oculte.

- Que permita igualmente una garantía por el orden al menos de unos 10años, que se pueda preveer contrato de mantenimiento cada 5 años el cual comprende la aplicación de una nueva capa de sello con costo, y revisiones anuales sin costo por parte de un aplicado autorizado.

- Que tenga una puesta en uso, de 24 horas al uso peatonal

### Soporte

Como servicio adicional y valor agregado al suministro de los materiales se debe ofrecer lo siguiente:

- Personal capacitado para ejecutar la obra.

- Acompañamiento permanente durante toda la aplicación del sistema de impermeabilización.

- Soporte técnico durante la ejecución con tiempo de respuesta máximo en visita a la obra de 24 horas.

## 2. ADECUACIONES GENERALES

### 2.1.1Revisión de áreas a trabajar

- Se debe realizar una revisión de las áreas a trabajar, deben estar limpias  sin escombros ni residuos de materiales que dejen imperfecta la superficie ya que estas calcarían en el acabado. La superficie debe presentar un aspecto sólido y sin materiales sueltos.

### 2.1.2Retiro de alfombra

- Se debe realizar el retiro del piso existente en alfombra teniendo el mayor cuidado por contener este espacios correspondiente a equipos de locución, el cual el levantamiento de polvos deterioran los aparatos.

- Alistado de piso: se debe dejar el piso realizando el afinado del mismo para la posterior colocación de la alfombra trafico pesado.

### 2.1.3Retiro de puertas

- Se debe realizar el retiro de puertas existentes de tal manera que no genere danos en los muros, y de generarse los asumirá el contratista.

Retiro de ventanas

- Se debe realizar el retiro de las ventanas existentes de tal manera que no genere daños los muros, ya que según este caso no ofrece dificultad alguna. Solo se recomienda tener cuidado con los equipos de locución. De generarse daños los asumirá el contratista.

### 2.1.4Elaboración del pendientado producto EMACO T-430

- La pendiente de la cubierta y terraza  es la del producto EMACO T-430 recomendado para este trabajo.

- Debido a que las terrazas objeto de los trabajos  esta en zonas de tráfico para población que labora ahí, se hace necesaria la instalación de un sistema que permita la circulación peatonal y a la vez presente acabados muy vistosos. Con un material convencional para la impermeabilización sería necesario demoler los acabados actuales en manto existente para poder ejecutar la impermeabilización y luego a instalar para permitir el tránsito peatonal en la terraza

### 2.1.5Sello de juntas con producto MASTERFIL 300i

- La pendiente de la cubierta y terraza  es la del producto EMACO T-430 recomendado para este trabajo.

- Debido a que las terrazas objeto de los trabajos  esta en zonas de tráfico para población que labora ahí, se hace necesaria la instalación de un sistema que permita la circulación peatonal y a la vez presente acabados muy vistosos. Con un material convencional para la impermeabilización sería necesario demoler los acabados actuales en manto existente para poder ejecutar la impermeabilización y luego a instalar para permitir el tránsito peatonal en la terraza

#### Instalación

- El diseño de las juntas puede ser utilizado para juntas horizontales de acuerdo con las prácticas de Arquitectura e Ingeniería. El ancho de la junta debe ser cuatro (4) veces el movimiento anticipado, pero no menor de 6.4 mm de ancho. El movimiento no debe exceder el 25% del mínimo ancho de junta.

#### Dimensiones de Junta.

- El mínimo tamaño de junta es 6.4 mm. Para juntas entre 6.4 mm y 12.7 mm de ancho, la relación ancho-profundo debe ser igual. Juntas de 12.7 mm de ancho o mayores deben tener una profundidad mínima de 12.5 mm. Para juntas mayores a 25 mm utilice masterfil  300i.

#### Preparación de la Superficie.

- Para una buena adherencia la superficie sobre la que se va a aplicar el material debe estar sana, limpia y seca .Dependiendo del substrato, presencia de curadores, polvo o contaminación, la superficie de la junta puede requerir limpieza con grata metálica, cepillado, pulido, chorro de arena, lavado con solvente y/o imprimación con masterfil  300i.

#### Terminado y Limpieza.

- Normalmente no requiere terminado ya que el producto fluye y se acomoda en la junta. Donde sea necesario puede hacerse un terminado suave inmediatamente después de aplicado.

- Excesos de sellante y sobrantes de la junta pueden ser removidos con el material apropiado para el retiro de sobrantes antes de que masterfil  300i cure.

### Aplicación de perfil antideslizante

- Se deberá aplicar un imprimante para preparar la superficie la cual sellará  poros y promoverá una alta adherencia del sistema impermeabilización

- Para la aplicación del material granulométrico media hasta saturar completamente la capa anterior, siendo esta actividad la que genera el perfil antideslizante.

### Aplicación de poliuretano

- La composición del sistema debe ser compuesto de la aplicación del producto poliuretano, ya que es el  producto citado en el  contrato el cual garantizan su durabilidad, adherencia, elasticidad además de la protección del material.

- Que el sistema brindas un acabado el cual permita el trafico peatonal, por el transito inesperado causado por el personal que ahí labora.

- La ejecución de la obra deberá desarrollarse de forma rápida, por ello se hace indispensable que la aplicación se desarrolle en multicapas y que su proceso no tarde mas de 5 días, independientemente de los metros que se vayan a impermeabilizar.

Puertas madera tipo oficina

- Suministrar e instalar puertas en madera tipo pizano las cuales presentan un proceso de elaboración con lamina de madera de la mas alta y avanzada calidad, las cuales por su apariencia y elegancia valorizan las oficinas.

- Las puertas entableradas están conformadas por largueros, cabezales y tableros de diferentes calibres ensambladas entre si a través de maquinados y elementos de unión, formando una estructura maciza que proporciona estabilidad formal y dimensional a la puerta.

- Las puertas entableradas de pizano incluye el suministro e instalación de cerraduras tipo oficina con sus respectivos juegos de llaves (dos) por cada cerradura, y en algunos casos la puerta debe tener diseñada una ventana pequeña con su respectivo vidrio transparente de 4 mm.

### Ventana madera

# Suministro e instalación de ventanas para oficinas incluye vidrio 3 milímetros color anodizado, y referencias especificadas en los planos de detalle, lamina metálica equivalente, de acuerdo con la localización y especificaciones contenidas dentro de los Planos Arquitectónicos.

- Se medirá y pagará por unidad .La cantidad será el resultado de cálculos efectuados sobre los Planos Arquitectónicos. El precio unitario será el que se pagará consignado en el contrato.

### Puertas metálicas calibre 18

# Suministro e instalación de puertas metálicas exteriores para oficinas con ventana pequeña según diseño incluye suministro e instalación de cerraduras o chapa de seguridad tipo Yale con doble llave interior exterior con sus respectivos juegos de llaves (dos) por cada chapa, vidrio 3 milímetros color anodizado, y referencias especificadas en los planos de detalle, lamina metálica calibre 18, de acuerdo con la localización y especificaciones contenidas dentro de los Planos Arquitectónicos.

- Se medirá y pagará por Unidad  .La medida será la cantidad de elementos colocados y calculados según los efectuados sobre los Planos Arquitectónicos. El precio unitario será el que se pagará consignado en el contrato.

### Ventana metálica calibre 18 con vidrio 3 milímetros

# Suministro e instalación de ventanas para aulas en calibre 18  incluye vidrio 3 milímetros color anodizado, y referencias especificadas en los planos de detalle, lamina metálica equivalente, de acuerdo con la localización y especificaciones contenidas dentro de los Planos Arquitectónicos.

- Se medirá y pagará por unidad. La cantidad será el resultado de cálculos efectuados sobre los Planos Arquitectónicos. El precio unitario será el que se pagará consignado en el contrato.

### Mesón cocina en acero inoxidable

# Suministro e instalación de mesón en acero inoxidable, incluye lavaplatos de medida estándar con su respectivos accesorios, y grifería para agua fría.

# El mesón en acero inoxidable incluye el montaje con apoyo en mampostería debidamente pañetado y pintado  y colocación debidamente instalado, el cual debe estar aprobado por la interventoría

- Se medirá y pagará por metro cuadrado (ml) .La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre los Planos Arquitectónicos. El precio unitario será el que se pagará consignado en el contrato.

### Enchape porcelana color

- Los enchapes de muros se colocarán en cerámica plana y unicolor de 20 x 20, tipo Corona ó similar, se pegarán con pegacor según localización especificada dentro de los Planos Arquitectónicos.

### Piso laminado en madera

Introducción

# Para armonizar la noble textura de la madera con altos niveles tecnología los cuales transfieren características de resistencia y calidad de un producto natural. La  madera para el piso laminado resisten los efectos mecánico de la expansión y la contracción e incorporan un proceso sofisticado de lacado ultravioleta de gran resistencia a la abrasión y un perfecto sistema de macho-hembra.

- Los pisos laminados en madera presentan características semejantes a la madera  con una base de 6 – 9 mm. Compuesta estructuralmente por las siguientes capas:

# capa superficial de laca la cual consiste en la una laca transparente compuesta entre 4 y 7 capas que protegen al piso contra el desgaste, la suciedad y manchas. Se recomienda aplicar una buena laca para garantizar su dureza y resistencia al desgaste.

# Fotografía o capa con imagen de madera natural.

# Soporte estructural que contiene una base de fibras de madera comprimidas de aproximadamente 5 mm. Impregnadas de una resina que le da fortaleza, estabilidad y resistencia contra la humedad.

# Película de estabilización contra la humedad.

# La superficie debe estar completamente seca, nivelada y limpia.

# Debe utilizarse una base de espuma que hace la función de corregir las imperfecciones que puedan presentar los pisos actuales permitiéndose hacer la corrección hasta de 2 mm. En la superficie a instalar y sirve a su vez como aislante acústico.

# Se debe dejar una dilatación perimetral de 1 cms. Entre las paredes existentes y el piso de laminado de madera a instalar.

# Para la instalación del piso laminado se incluye el suministro e instalación de l guarda escoba en madera.

- Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) .La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre los Planos Arquitectónicos. El precio unitario será el que se pagará consignado en el contrato.

### Piso en tapete tráfico pesado

- Los pisos estarán forrados tapete tráfico pesado de referencia allegro plus de alfa, el cual debe instalarse con la técnica requerida para esta labor.

- Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) .La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre los Planos Arquitectónicos. El precio unitario será el que se pagará consignado en el contrato.

### Piso en cerámica y/o porcelanato trafico pesado

- Los pisos estarán instalados debidamente de acuerdo a la normas técnicas para su colocación.

- Deberán ser instalados con pegacor, esto garantiza resistencia y facilidad en su nivelación, se pegarán según localización especificada dentro de los Planos Arquitectónicos.

### Sifón con SOSCO 3”

# Suministro e instalación de sifón rejillas de piso con sosco de 3” cuadradas concéntricas de Col rejillas ó su equivalente, acorde a lo establecido según localización especificada dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle.

Pintura vinilo tipo uno (1), 2 (dos) manos

- La pintura debe ser homologada en el mercado y su aplicación se hará por (dos) 2 veces.

- Su aplicación debe ser con rodillo para garantizar un mejor terminado.

### Pintura exterior coraza  2 (dos) manos

- La pintura debe ser homologada en el mercado y su aplicación se hará por (dos) 2 veces.

- Su aplicación debe ser con rodillo para garantizar un mejor terminado.

### Pintura esmalte para ventanas y puertas 2 (dos) manos

- Antes de iniciar la labor deberá aplicarse dos capas de anticorrosivo para garantizar la adherencia de la capa final.

- La pintura debe ser homologada en el mercado y su aplicación se hará por (dos) 2 veces.

- Su aplicación debe ser con rodillo para garantizar un mejor terminado.

### Aseo general de la obra

- Se debe dejar completamente aseada las zonas de trabajo en la cual se realizaron los trabajos realizando el retiro de los materiales sobrantes y demás objetos durante su ejecución.

ANEXO Nº 2

PRECIOS DE LA OFERTA

| PRESUPUESTO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADECUACION SEDE EMISORA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN |  | UN | CANT. |  | VR. UNIT. |  | VR.TOTAL |  |
| 1 | OBRAS PRELIMINARES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1 | Limpieza de escombros, retiro de manto hasta encontrar placa concreto existente y retiro de residuos de materiales |  | M2 | 266,00 |  |  |  |  |  |
| 1,2 | Retiro de alfombra incluye alistado |  | M2 | 122,00 |  |  |  |  |  |
| 1,3 | Retiro de puertas |  | UN | 8,00 |  |  |  |  |  |
| 1,4 | Retiro de ventanas |  | UN | 1.00 |  |  |  |  |  |
| Sub-Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | IMPERMEABILIZACION TERRAZA Y CUBIERTA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,1 | Preparación de la superficie para adherencia del sistema de impermeabilización |  | M2 | 266,00 |  |  |  |  |  |
| 2,2 | Preparación–alistado del pendientado mediante la aplicación de EMACO T-430. |  | GL | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 2,3 | Aplicación de producto mastefill 300i |  | ML | 55,00 |  |  |  |  |  |
| 2,4 | Aplicación de un perfil antideslizante |  | M2 | 266,00 |  |  |  |  |  |
| 2,5 | Sello del sistema con una capa final de poliuretano |  | M2 | 266,00 |  |  |  |  |  |
| Sub-Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | CARPINTERIA MADERA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,1 | Suministro e instalacion de puertas madera para oficina tipo Pizano incluye cerradura tipo oficina |  | UN | 6,00 |  |  |  |  |  |
| 3,2 | Suministro e instalacion de ventana madera incluye vidrio 3 mm. |  | UN | 2.00 |  |  |  |  |  |
| SubtoTotal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | CARPINTERIA METALICA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4,1 | Suministro e instalacion de puertas metálicas lamina lisa con ventana para oficina exterior incluye cerradura o chapa de seguridad. |  | UN | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 4,2 | Suministro e instalacion de ventana metálica calibre 18 incluye vidrio 3mm. Y aplicación de anticorrosivo. |  | UN | 0,50 |  |  |  |  |  |
| 4,3 | Suministro e instalacion de mesón en acero inoxidable incluye lavaplatos, grifereria y accesorios. |  | ML | 1,70 |  |  |  |  |  |
| 4,4 | Enchape porcelana color según interventoria ,20x,20 salpicadero |  | ML | 2,00 |  |  |  |  |  |
| Sub-Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | PISOS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5,1 | Suministro e instalacion piso laminado en madera incluye guarda escoba, pirlan de compensación y superlon E-2 |  | M2 | 87,00 |  |  |  |  |  |
| 5,2 | Suministro e instalacion de Alfombra tráfico pesado ref. allegro plus de Alfa |  | M2 | 35,00 |  |  |  |  |  |
| 5,3 | Suministro e instalación piso cerámica y/o porcelanato 20x,20 |  | M2 | 3,00 |  |  |  |  |  |
| 5,4 | Suministro e instalación sifón con sosco de 3 pulgadas. |  | UN | 1,00 |  |  |  |  |  |
| Sub-Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | PINTURA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6,1 | Pintura vinilo Tipo 1 (uno) 2 manos |  | M2 | 15,00 |  |  |  |  |  |
| 6,2 | Pintura exterior coraza 2 manos |  | M2 | 80,00 |  |  |  |  |  |
| 6,3 | Pintura esmalte para ventanas y puertas 2 manos |  | M2 | 15,00 |  |  |  |  |  |
| 7 | OTROS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Aseo general retiro de escombros y residuos generados por los trabajos realizados |  | GL | 1,00 |  |  |  |  |  |
| Sub-Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | TOTAL |  |  |  |
| TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Administración |  |  |  |  | % |  |  |  |  |
| Imprevistos |  |  |  |  | % |  |  |  |  |
| Utilidad |  |  |  |  | % |  |  |  |  |
| TOTAL COSTOS INDIRECTOS - AIU |  |  |  |  | % |  |  |  |  |
| IVA S/UTILIDAD |  |  |  |  | 16% |  |  |  |  |
| TOTAL COSTOS DEL PROYECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |